CERTIFICATE OF ANALYSIS

| 产品名称： | 醋酸鋯 醋酸溶液 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CAS | 7585-20-8 | 生产日期: | 2016-02-12 |
| 检测日期: | 2016-02-20 | 批号: | 20160212 |

| 检测项目 | 检测规格 |  | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zr(Hf)O2 | 22 | 22.2% |  |
| SiO2 | 0.02 | 0.0036 |  |
| Fe2O3 | 0.001 | 0.0007 |  |
| CH3COO | 18-22 | 20 |  |
| Specific Gravity | 1.28-1.31 | 1.3 |  |
| 结论 | 产品检验结果符合标准 |  |  |

分析人：施新伟                             复核人: 李奂